近红外光波段偏振片(600-1100nm)

# 特性

- 二向色偏振膜位于两片镀增透膜的N-BK7窗口片之间

  - 600 - 1100 nm (-B型)

- 大接收角: ±30°

这些玻璃偏振片提供高的紫外光吸收率和超过99%的偏振效率，是低功率应用的理想选择。聚乙烯醇二向色偏振膜片两侧有通过环氧树脂粘合的N-BK7保护窗口片，有Ø1/2英寸，Ø1英寸或Ø2英寸三种尺寸可供选择。

这些偏振片对安装时产生的应力十分敏感。卡环安装过紧可能会在玻璃和组件上产生应力双折射，并且减小光学元件的消光比。为确保偏振片在外壳内不会松动，我们推荐使用我们的无应力卡环。避免使用基于固定螺丝的安装座安装这些偏振片。虽然偏振片的表面可以用普通溶剂进行清洗，但也要小心避免偏振片的边缘受损。

偏振器边缘上标注了其输出光的偏振方向。

| Common Specifications |
| --- |
| Polarizing Material | Dichroic Film |
| Window Material | N-BK7 |
| Clear Aperture | >90% of Diameter |
| Diameter Tolerance | ±0.2 mm |
| Thickness Tolerance | ±0.2 mm |
| Surface Quality | 60-40 Scratch-Dig |
| Wavefront Distortion | 1.5λ Over Clear Aperture |
| Acceptance Angle | ±30° |

| 型号 | 直径/厚度 | 基底材料 | 波段（nm） | 损伤阈值 | 透射率 (%) | 消光比 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CFLPNIRE050-B | 12.7mm/2.3mm | 石英 | 600-1100 | 1 W/cm2 (810 nm, CW) 0.3J/cm2 (810 nm, 10 ns, 10 Hz) | >80% | >1,000:1 (600 - 950 nm) > 400:1 (950 - 1100 nm) | 900 |
| CFLPNIRE100-B | 25.4mm/3.5mm |  |  |  |  |  | 1200 |
| CFLPNIRE200-B | 50.8mm/6.7mm |  |  |  |  |  | 1500 |

| Item # | CFLPNIRE050-B | CFLPNIRE100-B | CFLPNIRE200-B |
| --- | --- | --- | --- |
| Operating Wavelength Range | 600 - 1100 nm |
| AR Coating Range | 650 - 1050 nm |
| Reflectance over Coating Range (Avg.) | < 0.5% at 0° AOI |
| Extinction Ratioa,b | >1000:1 (600 - 950 nm) >400:1 (950 - 1100 nm) |
| Size | Ø1/2" | Ø1" | Ø2" |
| Thickness | 2.1 mm | 3.3 mm | 6.5 mm |
| Dimensional Tolerance | ±0.2 mm |
| Damage Threshold | 1 W/cm (810 nm, CW, Ø0.004 mm)c 0.3 J/cm2 (810 nm, 10 ns, 10 Hz, Ø0.08 mm) |